技术参数

- 一、护士鞋材质要求

#### 1、鞋面：优质纳帕白色光面头层小牛软皮，车缝部分以40番白色珠光尼龙线，每英寸10针，采用的牛皮厚度平均为1.4mm~1.5mm，必须通过耐折4万次测试，保证牢固耐久。

#### 1.1、皮料耐折性能（预割口5mm,连续屈挠4万次）通过国家标准试验后：

#### 裂口长度≤20.0mm

#### 新裂纹：长度≤5.0mm

#### 处数≤3处

1.2、皮料重金属含量不得检出：

（1）氨基联苯

（2）联苯胺

（3）氯邻甲苯胺
（4）萘胺

（5）邻氨基偶氮甲苯

（6）对氯苯胺

# 2、鞋垫：厚度为6mm天然乳胶外贴环保帆布垫面，防臭抗菌，吸附透气能力超强，抗压回弹效果佳，具有良好的吸湿性及排湿性，脚掌部位符合人体工学设计，增加脚弓支撑，具备按摩凸点，以减轻足部疲劳，鞋垫跟垫体积纤薄但弹性实足。

3、鞋底：隐形内置拉丝气垫鞋底，宽大EVA船形底台一次性发泡材质，高度3.5cm-4cm，鞋底有可形成气垫的储气腔，带来的缓震效果，特殊反弹力材质，有效吸收反作用力，减轻足部负担，穿着更轻松舒适，气囊胶保存气垫内空气以提供弹力，降低运动时的震荡，耐折耐磨符合国家标准。

3.1鞋底防滑性能通过国家标准试验后静态摩擦系数：

干法值需在0.5-0.9之间

湿法值需在0.3-0.8之间

3.2鞋底DIN磨耗量通过国家试验检测后≤110mm³

4、胶水：通过检测后挥发性有机化合物（VOC)）：≤50g/L

5、成品：每只鞋重量≤120克 ，轻盈跟脚，整体外观无褶皱，楦型不得有塌陷现象。

二、尺码：

1.女式34码～42码，并伴有半码设计（可根据不同需求为客户单独定制半码鞋）。

2.男式38码～46码。

3.采购数量：346双

二、手术拖鞋材质要求

1、采用进口EVA原料制作。

2、可防水、漂白、很好的进行清洁和消毒，耐酸碱，不褪色，低温浸泡消毒清洗，重复使用，快干易保存，只需擦拭干净或晾干即可

3、鞋型采用包头设计，简约美观，可以保护脚不被利器所伤。避免针刺伤、血液滴溅

4、鞋面前段排气设计，良好的透气性

5、鞋底采用环保EVA+橡胶防滑底配合独特的防滑纹理，让鞋更防滑耐穿，行走无噪音

6、人体工程学设计、真正柔软，鞋床得以达到极为舒适和支撑的效果

7、阔口设计，穿、拖方便，避免手、足部的污染

8、2.5CM高的坡跟理念，让脚不疲劳，久站不累

- 尺码：34-46#，采购数量106双

- 确定中标供应商后，10个工作日内按医院的要求配送至指点地点发放鞋子。